INFORMATIONS TECHNIQUES

Nom du produit    :	MARO GARDEN

### Date d’émission	:	le 23 février 2008

Description	Lasure à base de résine alkyde (type soja), contient des oxydes de fer transparents et des additifs. Teintes disponibles :  vert, chêne, noyer, brun rouge et brun foncé.

Usage		Protection décorative pour toutes menuiseries extérieure. Utilisation à usage privé, artisanal et industriel, pour des bois dont le degré d’humidité ne dépasse pas 18 %. Ne s’applique pas sur des bois peints, vernis ou cirés.	Sec après 4 – 5 heures, couche ultérieure après 24 – 48 heures. Agiter avant l’emploi. Nettoyage des outils au  white spirit.

| Spécifications | Méthode d’analyse | minimum | maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| Couleurs |  | chêne,noyer,brun-rouge,brun foncé, vert |  |
| Densité (kg /m³ -20C) | ISO 2811 |  900 |  |
| Viscosité (s – 20C) | DIN Cup 4 |  19 |  |
| Point d’inflammation (°C) | ASTM D93-72 |  62 |  |

Quelques méthodes d’analyse sont légèrement modifiées

Compatibilité	Maro Garden est fourni prêt à l’emploi et ne peut être dilué, ni mélangé avec un autre produit. Les teintes de Maro Garden peuvent être mélangées entre elles créant une multitude de teintes.

Dose	Application à la brosse ou par trempage à concurrence de 200 à 300 g /m².

Emballage			Bidons de 3/4L  2,5L   5 L  10L

La fiche de sécurité est disponible sur simple demande.

## Note Ces informations fournies de bonne foi ne peuvent mettre en cause notre responsabilité, les conditions d’emploi du produit étant du ressort de l’utilisateur. Notre département technique se tient à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires. Cette fiche remplace et annule toutes les fiches précédentes sur le produit sus-mentionné.

VOS: Cat. A f) VOS 2007 max. 700g/L  2010 max. 700g/L Maro Garden contient 675g/L